ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ВАЛДО-М»

# ОКП 57 1110                                                                    Группа Ж18

# Код ОКС 91.100.15

# УТВЕРЖДАЮ

# Генеральный директор

ООО «ВАЛДО-М»

____________А.П. ТРОШИН

«          »                   2015 г.

ИЗВЕСТНЯКОВЫЙ ОТСЕВ

ФРАКЦИЙ 0-2; 2-20 ММ

#### Технические условия

###### ТУ 5711−001−22717804−2015

(Вводятся впервые)

Дата введения: 2015-01-01

Без ограничения срока действия

Санкт-Петербург, 2015 г.

Собственность ООО «ВАЛДО-М»

не копировать, не передавать организациям и частным лицам

Настоящие технические условия (ТУ) распространяются на известняковый отсев (далее по тексту - отсев) фракций 0-2 и 2-20 мм, предназначенный для строительных работ (марка по морозостойкости F100, марка по дробимости 400).

При выборе иных (дополнительных) областей применения продукции, исходя из эксплуатационной целесообразности, необходимо руководствоваться требованиями настоящих технических условий.

Принцип получения: дробление горных пород, гравия и валунов, попутно добываемых вскрышных и вмещающих пород или некондиционных отходов горных предприятий по переработке руд (черных, цветных и редких металлов металлургической промышленности) и неметаллических ископаемых других отраслей промышленности и последующим рассевом продуктов дробления.

Технологические режимы обработки сырьевых материалов (дробление и отсев) должны устанавливаться и обеспечиваться в соответствии с технологической документацией, утвержденной в установленном порядке.

Обозначение продукции при заказе должно включать:

- Наименование продукции;

- Указание фракции отсева;

- Номер настоящих технических условий.

Пример условного обозначения продукции:

«Известняковый отсев фракций 2-20 мм – ТУ 5711−001−22717804−2015».

Настоящие технические условия разработаны в соответствии с ГОСТ 2.114.

Перечень ссылочной документации приведен в Приложении Б.

1 Технические требования

1.1 Известняковый отсев должен соответствовать контрольным образцам-эталонам, требованиям настоящих технических условий, и изготавливаться по технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

1.2 Основные параметры и характеристики

1.2.1 Номинальные     размеры     продукции     должны     соответствовать технической документации заказчика: 0-20 мм.

1.2.2 Полные остатки на контрольных ситах при рассеве щебня и гравия фракций до 2 мм, от 2 до 10 мм, св. 10 до 15 мм, св. 10 до 20 мм и смеси фракций от 2 до 20 мм должны соответствовать указанным в таблице 1, где d и D - наименьшие и наибольшие номинальные размеры зерен.

Таблица 1

| Диаметр отверстий контрольных сит | d | 0,5 (d+D) | D | 1,25D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Полные остатки на ситах, % по массе | от 90 до 100 | от 30 до 60 | до 10 | до 0,5 |

Примечания:

1 Для отсева фракций от 2 до	10 мм и смеси фракций от 5 (3) до 20 мм применяют дополнительно: нижние сита 0,125 мм (0,250 мм), полный остаток на которых должен быть от 95% до 100%.

2 По согласованию изготовителя с потребителем допускается изготавливать щебень и гравий с полным остатком на сите 0,5(d+D) от 30% до 80% по массе.

1.2.3 Отсев из гравия и валунов должен содержать дробленые зерна в количестве не менее 80% по массе. Допускается по согласованию изготовителя с потребителем выпуск отсева из гравия с содержанием дробленых зерен не менее 60%.

1.2.4 Форма зерен - кубическая.

1.2.5 Прочность отсева характеризуют маркой по дробимости при сжатии (раздавливании) в цилиндре -400.

Потеря массы при испытании отсева, %:

В сухом состоянии: 19-24.

В насыщенном водой состоянии: 20-28.

1.2.6 Морозостойкость      отсева     характеризуют     числом      циклов замораживания и оттаивания, при котором потери в процентах по массе щебня и гравия не превышают установленных значений. Марка по морозостойкости F100.

Таблица 2.

| Вид испытания | Замораживание- оттаивание | Насыщение в растворе сернокислого натрия -высушивание |
| --- | --- | --- |
| Число циклов | 100 | 10 |
| Потеря массы после испытания, % , не более | 2 | 2 |

1.2.7 Содержание пылевидных и глинистых частиц (размером менее 2 мм) в отсеве в зависимости от вида горной породы и марки по дробимости должно быть не более 2 % по массе.

1.2.9 Содержание глины в комках не должно быть более 0,25% по массе.

1.2.10 Отсев из попутно добываемых вскрышных и вмещающих пород и некондиционных отходов горных предприятий по переработке руд (черных, цветных и редких металлов металлургической промышленности) и неметаллических ископаемых других отраслей промышленности должен быть устойчивым против всех видов распадов и соответствовать ГОСТ 8267 п. 4.8.1.

1.2.11 Отсев должны быть стойкими к воздействию окружающей среды.

1.2.12 Радиационные характеристики должны соответствовать ГОСТ 8267 п 4.9.

1.2.13 Отсев не должен содержать посторонних засоряющих примесей

1.2.14 Показатели надежности.

Срок эксплуатации - не менее 75 лет;

Гарантийный срок хранения - не ограничен.

1.2.15 Отсев предназначен для эксплуатации в неагрессивных и среднеагрессивных средах при температуре наружной поверхности т минус 50 до плюс 120 °С, относительной влажности воздуха до 100 %.

1.2.16 Изготовление отсева должно осуществляться средствами, обеспечивающими качественное проведение работ; контроль и испытания производятся в соответствии с технологической документацией и настоящими техническими условиями.

1.3 Требования к материалам и сырью

1.3.1 Перед применением исходный материал должен пройти входной контроль в соответствии с порядком, установленным на предприятии-изготовителе, с учетом требований ГОСТ 24297.

1.3.2 Характеристика используемого сырья.

1.3.2.1 Марки, материалы, размеры комплектующих изделий должны соответствовать требованиям технических условий и нормативно-технической документации на отсев.

1.3.2.2 Сырье для изготовления продукции:

- известняк, доломит прочный по ГОСТ 9479;

- отсев известняковый для строительных работ по ГОСТ 8269.0, ГОСТ 8267.

1.4 Маркировка

1.4.1 Маркировка готовой продукции осуществляется в сопроводительных документах на поставку продукции.

1.4.2 Маркировка должна содержать:

- Наименование предприятия-изготовителя и (или) его товарный знак;

- Адрес предприятия-изготовителя;

- Номер и дату выдачи документа;

- Наименование и обозначение продукции по настоящим техническим условиям;

- Обозначение настоящих технических условий;

- Дату изготовления продукции (месяц, год);

- Наименование и адрес потребителя;

- Номер вагона, автомобиля или судна и номера накладных;

- Номер партии, наименование и количество материала в партии;

- Сортность (при наличии);

- Марку по морозостойкости и дробимости;

- Клеймо (штамп) о проведенном техническом контроле предприятием-изготовителем;

- Сведения о проведенной сертификации (при осуществлении) и знак по ГОСТ Р 50460.

Допускается нанесение других сведений, в том числе информационного и рекламного характера.

1.4.3 Данные наносятся типографским способом либо путем штампования, обеспечивающим их читаемость и сохранность.

При необходимости данные могут быть нанесены на нескольких языках.

1.4.4 Транспортная маркировка производится по ГОСТ 14192.

1.5 Упаковка

1.5.1 Продукция транспортируется без упаковки.

1.5.2 Перед употреблением транспортные средства, предназначаемые для перевозки отсева, должны быть проверены на чистоту и отсутствие других материалов.

Транспортную тару необходимо осматривать с соблюдением всех правил техники безопасности.

1.4 Комплектность

1.4.1 Состав поставки отсева должен соответствовать требованиям технологической документации и условиями заказа.

1.4.2 В комплект поставки продукции должны входить эксплуатационные документы (инструкция по применению) согласно ГОСТ 2.601.

Вид эксплуатационного документа устанавливается предприятием-изготовителем.

2 Требования безопасности

2.1 Отсев является малоопасной продукцией по ГОСТ 12.1.007 (в т. ч. – экологически безопасной) при его применении в целях, установленных в настоящих технических условиях.

Отсев не токсичен.

Отсев относят к группе негорючих и пожаро-взрывобезопасных строительных материалов по ГОСТ 30244 и ГОСТ 12.1.044.

Требования к химическим показателям отсева, а также основные показатели оценки санитарного состояния территорий населенных мест при применении отсева должны соответствовать требованиям СанПиН 2.1.7.1287-03 и СанПиН 42-128-4433-87.

2.2 Токсикологические, радиологические и химические показатели отсева приведены в таблице 3.

2.3 Допустимое содержание пород и минералов, относимых к вредным компонентам и примесям, в отсеве не должно превышать значений, приведенных в Приложении А настоящих технических условий.

2.4 Общие требования к безопасности на производстве – по ГОСТ 12.3.002 и

ГОСТ 12.1.003.

Таблица 3

| Компоненты | Гигиенические нормативы |
| --- | --- |
| Радиоактивность: Менее 740 Бк/кг - II класс радиоактивности строительных материалов | Использование: - во вновь строящихся жилых и общественных зданиях; - для дорожного строительства в пределах территории населенных пунктов и зон перспективной застройки, а также при возведении производственных зданий и сооружений |
| Индекс токсичности | 70<It<120 |
| Гибель Daphnia Magna | При разведении 1 гибель дафний менее 50% в течение 96 часов |
| Острая токсичность: - летучих компонентов: при статическом ингаляционном воздействии (н.у.), экспозиция – 2 часа - при в/ж введении | Летучие компоненты не оказывают выраженного раздражающего действия на слизистые оболочки глаз и верхних дыхательных путей DL 50>5000,0 |
| Раздражающее действие: - на кожу однократное повторное; - на слизистые оболочки глаз | 0 0 Отсутствие раздражения |
| Кожно-резорбтивное действие | Отсутствие |
| Химические показатели | Содержание металлов не превышает ПДК по ГОСТ 12.1.005 |

2.5 Продукция должна укомплектовываться эксплуатационной документацией (руководствами по применению), содержащей требования (правила), предотвращающие возникновение опасных ситуаций при подготовке и эксплуатации.

В общем случае должны быть установлены:

- Требования к условиям эксплуатации, обеспечивающие удобство и безопасность использования продукции по назначению;

- Требования к граничным условиям внешних воздействий (температуры, атмосферного давления, влажности и др.) и воздействий окружающей среды, при которых обеспечивается безопасность эксплуатации.

2.6 Отсев и сырьё для него должны соответствовать требованиям таблицы 4.

Таблица 4 - Оценка степени химического загрязнения

| Категории загрязнения | Санитраное число Хлебникова | Суммарный показатель загрязнения (Zc) | Содержание в отсеве (мг/кг) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I класс опасности | II класс опасности | III класс опасности |
|  |  |  | Органич. соединения | Неорганич. соединения | Органич. соединения | Неорганич. соединения | Органич. соединения | Неорганич. соединения |
| Чистая* | 0,98 и > | - | От фона до ПДК | От фона до ПДК | От фона до ПДК | От фона до ПДК | От фона до ПДК | От фона до ПДК |
| Допустимая | 0,98 и > | <16 | От 1 до 2 ПДК | От 2 фоновых значений до ПДК | От 1 до 2 ПДК | От 2 фоновых значений до ПДК | От 1 до 2 ПДК | От 2 фоновых значений до ПДК |
| Умеренно опасная | 0,85-0,98 | 16-32 |  |  |  |  | От 2 до 5 ПДК | От ПДК до Kmax |
| Опасная | 0,7-0,85 | 32-128 | От 2 до 5 ПДК | От ПДК до Kmax | От 2 до 5 ПДК | От ПДК до Kmax | > 5 ПДК | > Kmax |
| Чрезвычайно опасная | <0,7 | >128 | > 5 ПДК | > Kmax | > 5 ПДК | > Kmax |  |  |

2.7 При производстве и обработке сырья возможно выделение в воздушную среду цементной пыли (ПДК в воздухе рабочей зоны - 6,0 мг/м3). При выполнении работ необходимо обеспечить меры и способы уборки образующихся пыли и отходов.

Во избежание попадания цементной пыли при дроблении отсева в атмосферу, в дополнение к предусмотренным конструктивным особенностям техники, производить орошение отсева водой.

2.8 При производстве должны соблюдаться требования пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004. Производственные площади должны быть оборудованы всеми необходимыми средствами пожаротушения по ГОСТ 12.4.009.

Пожарная безопасность должна обеспечиваться как в нормальном, так и в аварийном режимах работы.

2.9 Лица, допущенные для работы при производстве продукции, должны иметь профессиональную подготовку, соответствующую характеру работ.

Все работающие должны пройти обучение безопасности труда по ГОСТ 12.0.004.

2.10 Все работы, связанные с изготовлением отсева, должны проводиться в помещении, оснащенном приточно-вытяжной вентиляцией по ГОСТ 12.4.021, обеспечивающей состояние воздушной среды в соответствии с ГОСТ 12.1.005.

Контроль за состоянием воздушной среды должен осуществляться регулярно.

Методы контроля – по ГОСТ 12.1.016 и СанПиН 2.1.7.1287-03.

2.11 Производственный радиационный контроль - в соответствии с СП 2.6.1.1292-03 на содержание природных радионуклидов и отсутствие техногенного радиоактивного загрязнения.

2.12 Производственный персонал должен применять средства индивидуальной защиты и защиты от шума по ГОСТ 12.4.011 и ГОСТ 12.1.029.

Лица, работающие на пункте переработки обеспечиваются спецодеждой (костюм рабочий: куртка + полукомбинезон, перчатки вязанные х/б или по ГОСТ 12.4.068, ботинки рабочие), а лица, работающие на дробилке и грохоте, дополнительно средствами индивидуальной защиты (очки защитные прозрачные ГОСТ 12.4.013, респираторы «Лепесток», У2К, РУ 60 м), а в зимнее время - дополнительно куртками и брюками ватными, валенками согласно требованиям СНиП 12.01-2003.

2.13 Общие требования к электробезопасности на производстве - по ГОСТ 12.1.019 и ГОСТ 12.2.007.0. Контроль требований электробезопасности - по ГОСТ 12.1.018.

2.14 Меры предосторожности при работе с отсевом и сопровождающей производство цементной пылью:

- во время работы нельзя курить, пить и принимать пищу;

- после работы следует вымыть руки и лицо водой с мылом;

- при попадании пыли на кожу - смыть водой с мылом;

- при попадании в глаза - промыть обильным количеством воды;

- при попадании внутрь - прополоскать рот водой, выпить взвесь активированного угля с водой (2-3 таблетки на 1 стакан воды).

# 3 Требования охраны окружающей среды

3.1 Основным видом возможного опасного воздействия на окружающую среду является загрязнение атмосферного воздуха населенных мест, почв и вод в результате неорганизованного захоронения отходов материалов на территории предприятия-изготовителя или вне его, а также произвольной свалки их в не предназначенных для этих целей местах.

3.2 Отсев, а также сырьё и материалы, используемые при его изготовлении, не должны представлять опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды как в процессе эксплуатации, так и после окончания срока эксплуатации и подлежать утилизации обычным для подобной продукции порядком.

3.3 Оценка влияния пункта переработки на окружающую среду проводится по:

- воздухоохранному фактору;

- водоохранному фактору;

- охране почв от загрязнения отходами;

- защите от шума;

- благоустройству и восстановлению растительного покрова.

3.4 При производстве отсева на дробильно-сортировочном оборудовании необходимо руководствоваться требованиями проекта строительства комплекса и проектом производства работ.

3.5 Не допускается прием сырья для переработки на вторичный отсев без заключения радиационной безопасности с заключением, где превышается предельно-допустимое содержание радионуклидов.

3.6 Следует осуществлять радиационный, химический и токсикологический контроль каждой партии отсева через соответствующе аккредитованные лаборатории.

3.7 При утилизации отходов материалов в процессе производства продукции и при обустройстве приточно-вытяжной вентиляции производственных помещений должны соблюдаться требования СП 2.1.7.1386-03, СанПиН 2.1.7.1322-03, а также по охране природы по ГОСТ 17.1.1.01, ГОСТ 17.1.3.13, ГОСТ 17.2.3.02 и ГОСТ 17.2.1.04.

Предельно допустимая концентрация вредных веществ в атмосферном воздухе не должна быть выше указанных в ГН 2.1.6.1338-03 и ГН 2.1.6.1339-03.

3.8 Допускается утилизацию отходов материалов в процессе производства осуществлять на договорной основе с фирмой, имеющей лицензию на утилизацию отходов.

4 Правила приемки

4.1 Поставку и приемку продукции производят партиями.

Партией считают количество отсева одной фракции (смеси фракций), установленное в договоре на поставку и одновременно отгружаемое одному потребителю в одном железнодорожном составе или одном судне, оформленной одним документом о качестве по ГОСТ 16504.

При отгрузке автомобильным транспортом партией считают количество отсева одной фракции (смеси фракций), отгружаемое одному потребителю в течение суток. Максимальный объем партии – 10000 м3.

4.2 Документ о качестве (паспорт) должен содержать:

- обозначение предприятия-изготовителя и (или) его товарного знака;

- адрес предприятия-изготовителя;

- обозначение продукции по настоящим техническим условиям;

- номер и дату выдачи документа;

- наименование и адрес потребителя;

- номер партии и количество отсева;

- номер вагона, автомобиля или номер судна и номера накладных;

- сортность продукции (при наличии);

- фракционный состав отсева;

- марку по дробимости и морозостойкости отсева;

- содержание вредных и токсичных веществ;

- удельную эффективную активность естественных радионуклидов в отсеве;

- отметку о прохождении технического контроля и соответствии настоящим ТУ;

- сведения о сертификации продукции (при ее проведении).

По требованию потребителя в документе указываются дополнительные сведения, а также представляются результаты физико-химических испытаний и санитарно-эпидемиологическое заключение.

4.3 Порядок приемки, отбор, подготовка проб и планы контроля продукции – по ГОСТ 8267 и ГОСТ 3344.

Дополнительные требования к продукции, предназначаемой для использования в качестве заполнителя для бетона – по ГОСТ 5578.

Примечание - Для контроля качества отсева, отгружаемого автомобильным транспортом, точечные пробы отбирают при загрузке автомобилей.

4.4 Предприятие-изготовитель обязано по требованию потребителя предъявлять протоколы периодических испытаний.

4.5 При проверке заказчиком соответствия качества поступившего к нему отсева требованиям настоящих технических условий должны применяться методы испытаний, указанные в разделе 5 настоящих ТУ. При этом за партию принимают отсев, полученный по одному сопроводительному документу.

Приемка продукции заказчиком не освобождает изготовителя от ответственности при обнаружении скрытых дефектов, приведших к нарушению эксплуатационных характеристик продукции в течение гарантийного срока службы.

4.6 Входной контроль исходных материалов осуществляется с учетом требований ГОСТ 24297 в порядке, установленном на предприятии-изготовителе.

Проверка соответствия исходных материалов требованиям распространяющихся на них нормативных документов осуществляется по документации, подтверждающей их качество (сертификатам, паспортам или формулярам).

4.7 Приемочный контроль проводят на пункте переработки ежесуточно путем испытания объединенной пробы отсева, отобранной с каждой технологической линии. При приемочном контроле определяют:

- фракционный состав;

- содержание примесей.

4.8 При периодических испытаниях определяют:

- один раз в год – морозостойкость, класс отсева по удельной эффективности естественных радионуклидов, требования безопасности, а также, по требованию заказчика, содержание вредных компонентов и примесей.

Величину удельной эффективности естественных радионуклидов определяют, а класс отсева устанавливают в специализированных аттестованных лабораториях.

4.9 Прочность и морозостойкость отсева определяют в каждом конкретном случае изменения свойств исходного сырья.

4.10 Химические и токсикологические и радиологические исследования проводятся для каждой партии отсева.

4.11 Сертификационные испытания, при их выполнении, осуществляются в соответствии с действующими требованиями по сертификации продукции.

4.12 Использование бракованной и некондиционной продукции не допускается.

5 Методы контроля

5.1 Условия осуществления контроля должны соответствовать нормальным климатическим условиям по ГОСТ 15150.

В результате контроля осуществляются измерения и качественная оценка соответствия полученных результатов требованиям, установленным к данной продукции.

В процессе транспортировки и хранения проб должны быть приняты меры по предупреждению возможности их загрязнения.

5.2 Испытания продукции производят по ГОСТ 3344, ГОСТ 5578, ГОСТ 8267, ГОСТ 8269.0 и ГОСТ 8269.1.

Примечание - При предназначении партии отсева исключительно для дорожного строительства (в соответствии с условиями поставки) допускается контролировать партию продукции без учета дополнительных требований ГОСТ 5578; и аналогично – если партия отсева используется только в качестве заполнителя для бетона.

5.3 Радиационный контроль проводится поисковым радиометром типа СРП-68-01 (СРП-88Н) и радиометром концентратомером РКП-305 (РКП-306М или ГАММА-200) по СП 2.6.1.1292-03 или «Методике производственного радиационного контроля», согласованной с органами и учреждениями Роспотребнадзора.

Определение эффективной удельной активности природных радионуклидов проводится гамма-спектрометрическим методом по ГОСТ 30108, СП 2.6.1.758-99 и НРБ-99.

5.4 Обеспеченность установленных значений содержания в отсеве зерен размером менее наименьшего номинального размера d и более наибольшего номинального размера D и содержание пылевидных и глинистых частиц характеризуется отношением количества сменных проб, показатели качества которых превышают нормативные значения, к общему количеству сменных проб, отобранных и испытанных в течение одного квартала.

5.5 Острая токсичность оценивается методами биотестирования и экспериментом на лабораторных животных, в том числе - по СП 2.1.7.1386-03, ГОСТ 12.1.007 и МУ 2163.

Определение индекса токсичности проводится в соответствии с МУ 1.1.037, МР 2.1.7.143.7.

Определение чувствительности дафний проводится в соответствии с ИСО 6341-82; ФР 1.39.2001.00282.

Гигиенические характеристики отсева контролируются по МУ 2.1.7.730-99.

Определение раздражающего и кожно-резорбтивного действия проводится в соответствии с МУ 2196, МУ 2162.

5.6 Химический анализ отсева проводится по ГОСТ 8269.1 и «Методическим указаниям по определению металлов в почвах сельскохозяйственных угодий и продуктах растениеводства» (М-92).

5.7 Допускается определять насыпную плотность отсева по методике ГОСТ 28512.2.

6 Транспортирование и хранение

6.1 Транспортирование готовой продукции осуществляется всеми видами транспортных средств, в соответствии с правилами, действующими на данном виде транспорта.

При транспортировании отсева железнодорожным транспортом вагоны следует загружать с учетом полного использования их грузоподъемности.

6.2 Готовую продукцию транспортируют в условиях, исключающих ее загрязнение.

При транспортировании и хранении не допускается смещение отсева разного состава, а также отсева, имеющего различные марки по морозостойкости и дробимости.

6.3 Транспортирование продукции в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы — по ГОСТ 15846.

6.4 Отсев необходимо хранить раздельно по фракциям и смесям фракций на открытом воздухе в условиях, предотвращающих их от засорения и загрязнения.

7 Указания по эксплуатации

7.1 Отсев должен эксплуатироваться в условиях, отвечающих его области применения и указаниям СНиП III-10-75.

7.2 При эксплуатации необходимо неукоснительно соблюдать указания эксплуатационной документации (руководства по применению).

8 Гарантии изготовителя

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие качества отсева требованиям настоящих технических условий при соблюдении правил эксплуатации, хранения и транспортирования.

8.2 Срок хранения продукции – не ограничен.

8.3 Все технические требования, содержащиеся в ТУ, должны подтверждаться протоколами соответствующих испытаний.

Приложение А

(справочное)

СОДЕРЖАНИЕ ВРЕДНЫХ КОМПОНЕНТОВ И ПРИМЕСЕЙ

А.1 К основным компонентам, снижающим прочность и долговечность бетона, относят включения:

- слюд и гидрослюд и других слоистых силикатов,

- асбеста,

- органических веществ (угля, лигнита, горючих сланцев, гумусовых кислот и др.),

- минералов, неустойчивых к процессам выветривания (хлорита, цеолита, апатита, нефелина, фосфорита).

А.2 К основным компонентам, вызывающим ухудшения качества поверхности и внутреннюю коррозию бетона, относят включения:

- пород и минералов, содержащих оксиды железа (магнетит, гетит и др.),

- слюд, гидрослюд и других слоистых силикатов.

А.3 К основным компонентам, вызывающим коррозию арматуры в бетоне, относят включения галогеносодержащих минералов (пирит, марказит, пирротин и другие сульфиды, гипс, ангидрид и другие сульфаты).

А.4 Отсев применяют в бетоне без ограничений, если содержание пород и минералов, относимых к вредным компонентам, не более:

- 50 ммоль/л аморфных разновидностей диоксида кремния, растворимых в щелочах,

- 1,5 % по массе сульфатов (гипс, ангидрит), и сульфидов, кроме пирита (марказит, пирротин, гипс, ангидрит и др.) в пересчете на SO3,

- 4% по массе пирита,

- 15% по объему слоистых силикатов, если слюды, гидрослюды, хлориты и другие являются породообразующими минералами,

- 0,1 % по массе галоидных соединений (галит, сильвин и др., включая водорастворимые хлориды) в пересчете на ион хлора,

- 0,25 % по массе свободных волокон асбеста,

- 1,0 % по массе угля и древесных остатков,

- 10 % по объему каждого из перечисленных породообразующих минералов (магнетита, гетита, гематита и др., апатита, нефелина, фосфорита) или их суммы в количестве не более 15 %.

Приложение Б

Перечень ссылочной документации

| Обозначение нормативного документа | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| ГОСТ 2.114-95 ГОСТ 2.601-2013 | ЕСКД. Технические условия ЕСКД. Эксплуатационные документы |
| ГОСТ 12.0.004-90 | ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения |
| ГОСТ 12.1.003-83 | ССБТ. Шум. Общие требования безопасности |
| ГОСТ 12.1.004-91 | ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования |
| ГОСТ 12.1.005-88 | ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны |
| ГОСТ 12.1.007-76 | ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности |
| ГОСТ 12.1.016-79 | ССБТ. Воздух рабочей зоны. Требования к методикам измерения концентраций вредных веществ. |
| ГОСТ 12.1.018-93 ГОСТ 12.1.019-79 | ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты |
| ГОСТ 12.1.044-89 | Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения |
| ГОСТ 12.2.007.0-75 | ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности |
| ГОСТ 12.4.009-83 ГОСТ 12.4.011-89 | ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация |
| ГОСТ 12.4.068-79 | ССБТ. Средства индивидуальной защиты дерматологические. Классификация и общие требования |
| ГОСТ 12.4.021-75 | ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования |
| ГОСТ 17.1.1.01-77 ГОСТ 17.1.3.13-86 | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения |
| ГОСТ 17.2.1.04-77 ГОСТ 17.2.3.02-78 | Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями |
| ГОСТ 3344-83 | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия |
| ГОСТ 5578-94 | Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов. Технические условия |
| ГОСТ 8267-93 | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия |
| ГОСТ 8269.0-97 | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний |
| ГОСТ 8269.1-97 | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа |
| ГОСТ 14192-96 | Маркировка грузов |
| ГОСТ 15150-69 | Машины приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории условия эксплуатации хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды |
| ГОСТ 15846-2002 | Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение |
| ГОСТ 16504-81 | Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения |
| ГОСТ 24297-2013 | Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля |
| ГОСТ 28512.2-90 | Удобрения минеральные. Метод определения насыпной плотности неуплотненной массы |
| ГОСТ 30108-94 | Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов |
| ГОСТ 30244-94 | Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть |
| ГОСТ Р 50460-92 | Знак соответствия при обязательной сертификации. Форма, размеры и технические требования |
| ГН 2.1.6.1338-03 | ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест |
| СанПиН 2.1.7.1287-03 | Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы |
| СанПиН 2.1.7.1322-03 СанПиН 42-128-4433-87 | Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления Санитарные нормы допустимых концентраций химических веществ в почве |
| МУ 2.1.7.730-99 | Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест |
| СП 2.1.7.1386-03 | Гигиенические требования и критерии по определению класса опасности отходов производства и потребления по степени их токсичности и вводятся в целях установления и предотвращения вредного воздействия токсичных отходов |
| СП 2.6.1.758-99 | Ионизирующее излучение, радиационная безопасность. Нормы радиационной безопасности (НРБ - 99) |
| СП 2.6.1.1292-03 | Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников и ионизирующего излучения |
| СНиП III-10-75 | Правила производства и приёмки работ |
| СНиП 12.01-2003 | Охрана труда и техника безопасности |
| НРБ 99 | Нормы радиационной безопасности |

Лист регистрации изменений настоящих технических условий

| Изменение | Номера листов (страниц) | Всего листов (страниц) | № документа | Входящий № сопрово-дительного документа | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | измененных | замененных | новых | изъятых |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |